http://www.nanometer.ru/2009/03/02/12359760547145.html

- Размерное уширение дифракционных отражений определяется формулой Шеррера: β=KhklλDcosθ, где β=FWHM полная ширина на половине высоты, выраженная в радианах (FWHM(рад)=FWHM∘⋅π180∘), λ=0.154 нм – длина волны рентгеновского излучения, θ=2θ/2, где 2θ – положение дифракционного пика, D – размер частицы.

K –коэффициент, зависящий от индексов Миллера.  Для порошка одинаковых кристаллитов кубической формы для различных кристаллографических индексов (hkl) кубической кристаллической решетки можно вычислить по оптической формуле Джеймса   Khkl=6h3(h2+k2+l2)12(6h2−2hk+kl−2hl). Легко посчитать, что для отражений (100) и (200) Khkl=1. Таким образом, размер частиц D=λFWHM⋅cosθ. D100=0.1540.994∘⋅(π180∘)⋅cos(29.742)=9.18 иD200=0.1541.140∘⋅(π180∘)⋅cos(61.782)=9.02

D=(D100+D200)2=9.10 нм. Результат для разных пиков получился разным, поскольку уширение дифракционных линий также обусловлено микродеформацией наночастицы. Для правильного и количественного определения размера частиц и величины микродеформации необходимо построить график зависимости эффективного уширения β*(s), где β∗βcosθλ=1D и s=2sinθλ. Для вычисления значений эффективного уширения можно воспользоваться результатами, полученными выше для размера частиц, поэтому β100=1D100≈0.109нм-1, β200=1D200≈0.111 нм-1,

s100=2sin(29.742)0.154=3.33 нм-1, s200=2sin(61.782)0.154=6.67 нм-1

Построим график β*(s) с прямой проходящей через две точки: (0.109; 3.33) и (0.111; 6.67). Экстраполяция прямой на ось β*(s=0) даст вклад размерного уширения βs. Поскольку деформационный вклад в уширение имеет зависимость βd(2θ)=2ε⋅tgθ, можно найти микронапряжения ε=Δdd, где d – межплоскостное расстояние, Δd – величина отклонений межплоскостного расстояния от среднего значения. Итак, ε=βd(2θ)2⋅tgθ=(βcosθλ)(2sinθλ)=β*/s=tgα - есть тангенс угла наклона прямой. Таким образом, можно найти уравнения прямой, проходящей через две точки, графически или аналитически: y=0.0006x−0.107, таким образом βs=1D=y(0)=0.107 нм-1, а значит размер частиц  D=9.3 нм. tgα=0.0006, поэтому микронапряжения равны ε=0.0006или 0.06 %

Ответ: размер частиц D=9.3 нм, а микронапряжения равны ε=0.06%.

3) Чтобы найти количество атомов в частице необходимо определить период элементарной ячейки. Так из уравнения Вульфа-Брэгга находим межплоскостное расстояния для направления (100) d100=λ2sinθ100=0.154(2⋅sin(29.742))=0.3 нм. Так как структура простая кубическая, то d100 и есть параметр элементарной ячейки a=0.3 нм.

Согласно рентгено-дифракционным данным размер наночастицы составил D=9.3 нм, тогда число трансляций элементарной ячейки Nтрансл=D/a=31. Таким образом, вдоль ребра расположены 32 атома. Тогда всего атомов в частице Nатом=323=32 768 атомов.

Найдем число атомов на поверхности кубической частицы. Так одна грань куба представлена 322 атомами с учетом атомов на ребрах. Данные ребра не следует учитывать на других сторонах, поэтому четыре смежные грани куба представлены уже 312 атомами (32 атома ребра – 1 учтенный для другой грани). Тогда у грани, противоположной первой, следует считать только 302 атомов. Всего Nповерх=322+4*312+302=5 768 атомов.

Тогда доля поверхностных атомов в частице размером 9.3 нм составляет

P= Nповерх/ Nатом=17.6 %.